Uzaicinājums komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Metāla tiltu krāsošanas materiālu iegāde”

1. pielikums

**TEHNISKIE PARAMETRI “International” protective coatings krāsu produktiem**

1. Viena komponenta krāsu produkti paredzēti dzelzceļa metāla tiltu konstrukciju krāsošanai, pielietojot 2 slāņu krāsojuma sistēmu:
2. Gruntējuma krāsa ar antikorozijas pigmenta saturu;

 Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 50%;

 Kuru var pārkrāsot ar 2komponentu krāsām;

 Atšķaidītājs konkrētam produktam.

1. Krāsa nobeiguma krāsojumam ar antikorozijas pigmenta saturu;

 Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 55%;

 Kuru var arī krāsot kā vienslāņa sistēmu;

 Antšķaidītājs konkrētam produktam;

 Jābūt tonējamai – Ral 7001.

1. Divu komponentu krāsu produkti paredzēti dzelzceļa metāla tiltu konstrukciju krāsošanai, pielietojot EPOKSĪDA – POLIURETĀNA krāsojuma sistēmu.
2. Epoksīda gruntējuma krāsa ar antikorozijas pigmenta saturu;

 Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 70%;

 Cietinātājs konkrētam pruduktam;

 Antšķaidītājs konkrētam produktam

1. Poliuretāna nobeiguma krāsojumam ar antikorozijas pigmenta saturu;

 Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 55%

 Kuru var arī krāsot kā vienslāņa sistēmu;

 Atšķaidītājs konkrētam produktam;

 Jābūt tonējamai – Ral 7001.