Uzaicinājums komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Metāla tiltu krāsošanas materiālu iegāde”

1. pielikums

**TEHNISKIE PARAMETRI “International” protective coatings krāsu produktiem**

1. Viena komponenta krāsu produkti paredzēti dzelzceļa metāla tiltu konstrukciju krāsošanai, pielietojot 2 slāņu krāsojuma sistēmu:
2. Gruntējuma krāsa ar antikorozijas pigmenta saturu;

Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 50%;

Kuru var pārkrāsot ar 2komponentu krāsām;

Atšķaidītājs konkrētam produktam.

1. Krāsa nobeiguma krāsojumam ar antikorozijas pigmenta saturu;

Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 55%;

Kuru var arī krāsot kā vienslāņa sistēmu;

Antšķaidītājs konkrētam produktam;

Jābūt tonējamai – Ral 7001.

1. Divu komponentu krāsu produkti paredzēti dzelzceļa metāla tiltu konstrukciju krāsošanai, pielietojot EPOKSĪDA – POLIURETĀNA krāsojuma sistēmu.
2. Epoksīda gruntējuma krāsa ar antikorozijas pigmenta saturu;

Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 70%;

Cietinātājs konkrētam pruduktam;

Antšķaidītājs konkrētam produktam

1. Poliuretāna nobeiguma krāsojumam ar antikorozijas pigmenta saturu;

Ar sauso atlikumu pēc tilpuma - ne mazāk kā 55%

Kuru var arī krāsot kā vienslāņa sistēmu;

Atšķaidītājs konkrētam produktam;

Jābūt tonējamai – Ral 7001.